前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则编写。

本标准第7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3、9.4条为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准与欧洲水泥标准ENV197-1:2011《通用波特兰水泥》的一致性程度为非等效。

本标准自实施之日起代替GB175-2007《通用硅酸盐水泥》。

与GB175-2007相比，本标准主要变化如下：

——在“规范性引用文件”中增加了“GB/T21371 用于水泥中的工业副产石膏”,取消了“JC/T420  水泥原料中氯离子的化学分析方法”和“JC/T742 掺入水泥中的回转窑窑灰”（原版第2章，本版第2章）；

——取消复合硅酸盐水泥的32.5、32.5R强度等级(原版第6.3条，本版第6.3条）；

——将普通硅酸盐水泥的细度由“比表面积”表示，改为“80μm或45μm方孔筛筛余”表示（原版第7.3.4条，本版第第7.3.4条）

——完善了检验报告的规定，增加了密度和标准稠度需水量，删除了“属旋窑或立窑生产”的规定。（原版第9.5条，本版第9.5条）；

——取消“卖方有告知买方验收方法的责任”和“当无书面合同或协议，或未在合同、协议中注明验收方法的，卖方应在发票上注明“以本厂同编号水泥的检验报告为验收依据”字样”的规定（原版9.6.1条，本版第9.6.1条）；

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。

本标准主要起草单位：中国建筑材料科学研究总院

本标准参加起草单位： 四川峨胜水泥集团股份有限公司、四川嘉华企业（集团）股份有限公司、

山东莒州水泥有限公司、宁波市新海建设工程材料测试有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本情况为：

——GB175-1956、GB175-1962、GB175-1977、GB175-1985、GB175-1992、GB175-1999、GB175-2007；

——GB1344-1956、GB1344-1962、GB1344-1977、GB1344-1985、GB1344-1992、GB1344-1999；

——GB12958-1981、GB12958-1991、GB12958-1999。

通用硅酸盐水泥

范围

本标准规定了通用硅酸盐水泥的术语和定义、组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存等。

本标准适用于通用硅酸盐水泥。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T176    水泥化学分析方法（GB/T176-1996，eqv ISO680:1990）

GB/T203    用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T208    水泥密度测定方法

GB/T750    水泥压蒸安定性试验方法

GB/T1345   水泥细度检验方法 筛析法

GB/T1346   水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T1346-2001，eqv ISO9597:1989)

GB/T1596   用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T2419   水泥胶砂流动度测定方法

GB/T2847   用于水泥中的火山灰质混合材料

GB/T4131   水泥的命名原则和术语

GB/T5483   石膏和硬石膏

GB/T8074   水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB9774     水泥包装袋

GB/T12573   水泥取样方法

GB/T12960  水泥组分的定量测定

GB/T17671   水泥胶砂强度检验方法（ISO法）(GB/T17671-1999，idt ISO679:1989)

GB/T18046   用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T21371   用于水泥中的工业副产石膏

GB/T26748   水泥助磨剂

术语和定义

GB/T4131确定的术语和定义适用于本文件。

分类

本标准规定的通用硅酸盐水泥包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。

组分与材料

5.1 组分

通用硅酸盐水泥的组分应符合表1的规定。

表1                                  %

| 品种 | 代号 | 组分(质量分数) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 熟料+石膏 | 粒化高炉 矿渣 | 火山灰质 混合材料 | 粉煤灰 | 石灰石 |
| 硅酸盐水泥 | P·I | 100 | - | - | - | - |
|  | P·Ⅱ | ≥95 | ≤5 | - | - | - |
|  |  | ≥95 | - | - | - | ≤5 |
| 普通硅酸盐水泥 | P·O | ≥80且<95 | >5且≤20a | - |
| 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A | ≥50且<80 | >20且≤50b | - | - | - |
|  | P·S·B | ≥30且<50 | >50且≤70b | - | - | - |
| 火山灰质硅酸盐 水泥 | P·P | ≥60且<80 | - | >20且≤40c | - | - |
| 粉煤灰硅酸盐水泥 | P·F | ≥60且<80 | - | - | >20且≤40d | - |
| 复合硅酸盐水泥 | P·C | ≥50且<80 | >20且≤50e |
| a本组分材料为符合本标准5.2.3的活性混合材料，其中允许用不超过水泥质量8%且符合本标准5.2.4的非活性混合材料代替。 b本组分材料为符合GB/T203或GB/T18046的活性混合材料，其中允许用不超过水泥质量8%且符合本标准第5.2.3条的活性混合材料或符合本标准第5.2.4条的非活性混合材料代替。 c本组分材料为符合GB/T2847的活性混合材料。 d本组分材料为符合GB/T1596的活性混合材料。 e本组分材料为由两种（含）以上符合本标准第5.2.3条的活性混合材料或/和符合本标准第5.2.4条非活性混合材料。掺矿渣时混合材料掺量不得与矿渣硅酸盐水泥重复。 |

5.2 材料

5.2.1 硅酸盐水泥熟料

由主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3的原料，按适当比例磨成细粉烧至部分熔融所得以硅酸钙为主要矿物成分的水硬性胶凝物质。其中硅酸钙矿物含量（质量分数）不小于66%，氧化钙和氧化硅质量比不小于2.0。

5.2.2 石膏

5.2.2.1 天然石膏

符合GB/T 5483中规定的G类或M类二级（含）以上的石膏或混合石膏。

5.2.2.2 工业副产石膏

以硫酸钙为主要成分的工业副产物，符合GB/T21371的规定。

5.2.3 活性混合材料

5.2.3.1粒化高炉矿渣或粒化高炉矿渣粉

应符合 GB/T203或GB/T18046的规定。

5.2.3.2 粉煤灰

应符合GB/T1596的规定。

5.2.3.3 火山灰质混合材料

应符合GB/T2847的规定。

5.2.4 非活性混合材料

活性指标分别低于GB/T203、GB/T1596、GB/T2847标准要求的粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料，以及石灰石和砂岩，其中石灰石中的三氧化二铝含量（质量分数）应不大于2.5%。

5.2.5助磨剂

水泥粉磨时允许加入助磨剂，其加入量应不超过水泥质量0.5%，助磨剂应符合GB/T26748的规定。

强度等级

6.1 硅酸盐水泥强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级。

6.2 普通硅酸盐水泥强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。

6.3 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级。

6.4 复合硅酸盐水泥的强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。

技术要求

7.1 化学指标

化学指标应符合表2规定。

表2                                       %

| 品种 | 代号 | 不溶物 （质量分数） | 烧失量 （质量分数） | 三氧化硫 （质量分数） | 氧化镁 （质量分数） | 氯离子 （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥 | P·I | ≤0.75 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤5.0a | ≤0.06c |
|  | P·Ⅱ | ≤1.50 | ≤3.5 |  |  |  |
| 普通硅酸盐水泥 | P·O | - | ≤5.0 |  |  |  |
| 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A | - | - | ≤4.0 | ≤6.0b |  |
|  | P·S·B | - | - |  | - |  |
| 火山灰质硅酸盐水泥 | P·P | - | - | ≤3.5 | ≤6.0b |  |
| 粉煤灰硅酸盐水泥 | P·F | - | - |  |  |  |
| 复合硅酸盐水泥 | P·C | - | - |  |  |  |
| a如果水泥压蒸试验合格，则水泥中氧化镁的含量（质量分数）允许放宽至6.0%。 b如果水泥中氧化镁的含量（质量分数）大于6.0%时，需进行水泥压蒸安定性试验并合格。 c当有更低要求时，该指标由买卖双方协商确定。 |

7.2 碱含量（选择性指标）

水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算值表示。若使用活性骨料，用户要求提供低碱水泥时，水泥中的碱含量应不大于0.60%或由买卖双方协商确定。

7.3 物理指标

7.3.1 凝结时间

硅酸盐水泥初凝不小于45min，终凝不大于390min；

普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝不小于45min，终凝不大于600min。

7.3.2 安定性

沸煮法合格。

7.3.3 强度

不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥，其不同龄期的强度应符合表3的规定。

表3                                           单位为兆帕

| 品 种 | 强度等级 | 抗 压 强 度 | 抗 折 强 度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
|  | 62.5 | ≥28.0 | ≥62.5 | ≥5.0 | ≥8.0 |
|  | 62.5R | ≥32.0 |  | ≥5.5 |  |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
| 矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 | 32.5 | ≥10.0 | ≥32.5 | ≥2.5 | ≥5.5 |
|  | 32.5R | ≥15.0 |  | ≥3.5 |  |
|  | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |
| 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |

7.3.4 细度（选择性指标）

硅酸盐水泥细度以比表面积表示，不小于300m2/kg。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的细度以筛余表示，其80μm方孔筛筛余不大于10%或45μm方孔筛筛余不大于30%。

试验方法

8.1 组分

由生产者按GB/T12960或选择准确度更高的方法进行。在正常生产情况下，生产者应至少每月对水泥组分进行校核，年平均值应符合本标准第5.1条的规定，单次检验值应不超过本标准规定最大限量的2%。

为保证组分测定结果的准确性，生产者应采用适当的生产程序和适宜的方法对所选方法的可靠性进行验证，并将经验证的方法形成文件。

8.2 不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、碱含量和氯离子

按GB/T176进行。

8.3 压蒸安定性

按GB/T750进行。

8.4标准稠度用水量、凝结时间和安定性

按GB/T 1346进行。

8.5强度

按GB/T17671进行。但掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥在进行胶砂强度检验时，其用水量按0.50水灰比和胶砂流动度不小于180mm来确定。当流动度小于180mm时，须以0.01的整倍数递增的方法将水灰比调整至胶砂流动度不小于180mm。

胶砂流动度试验按GB/T2419进行，其中胶砂制备按GB/T17671进行。

8.6 比表面积

按GB/T8074进行。

8.7  80μm和45μm筛余

按GB/T1345进行。

9. 检验规则

9.1 编号及取样

水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为：

200×104t以上，不超过4000t为一编号；

120×104t～200×104t，不超过2400t为一编号；

60×104t～120×104t，不超过1000t为一编号；

30×104t～60×104t，不超过600t为一编号；

10×104t～30×104t，不超过400t为一编号；

(10×104t以下，不超过200t为一编号。

取样方法按GB/T12573进行。可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。

9.2 水泥出厂

经确认水泥各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂。

9.3 出厂检验

出厂检验项目为7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3条。

9.4 判定规则

9.4.1 检验结果符合本标准7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3条技术要求为合格品。

9.4.2 检验结果不符合本标准7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3条中任何一项技术要求为不合格品。

9.5 检验报告

检验报告内容应包括出厂编号、出厂检验项目、密度1)、细度、标准稠度用水量2)、水泥组分、石膏的种类、助磨剂主要成分和用量及合同约定的其他技术要求，以证明符合本标准及合同约定的要求。当用户要求时，生产者应在水泥发出之日起7d内寄发除28d强度以外的各项检验结果，32d内补报28d强度的检验结果。

注1）：密度按GB/T208进行试验。

注2）：标准稠度用水量按GB/T1346进行试验。

9.6 交货与验收

9.6.1 交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。

9.6.2 以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T12573进行，取样数量为24kg，缩分为两等份。一份由卖方保存40d，一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。

在40d以内，买方检验认为产品质量不符合本标准要求，而卖方又有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验，应在取样之日起10d以内完成。

9.6.3 以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号水泥中取样，双方共同签封后由卖方保存90d，或认可卖方自行取样、签封并保存90d的同编号水泥的封存样。

在90d内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将共同认可的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。

10. 包装、标志、运输与贮存

10.1 包装

水泥可以散装或袋装，袋装水泥每袋净含量为50kg，且应不少于标志质量的99%；随机抽取20袋总质量（含包装袋）应不少于1000kg。其它包装形式由供需双方协商确定，但有关袋装质量要求，应符合上述规定。水泥包装袋应符合GB9774的规定。

10.2 标志

水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色，矿渣硅酸盐水泥采用绿色；火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。

散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

10.3 运输与贮存

水泥在运输与贮存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥在贮运中避免混杂。

# Text boxes

发布

- 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

- 中国国家标准化管理委员会

发布

201××-××-××实施

201×-××-××发布

通用硅酸盐水泥

Common Portland Cement

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

（征求意见稿）

（本稿完成于2015年9月10日）

GB175 —××××

代替GB175-2007

中华人民共和国国家标准

ICS

Q11